Ньюс Ремикон ХХК / N.E.W.S Remicon LLC

Имэйл : [newsremicon@gmail.com](mailto:newsremicon@gmail.com)

Утас: 9105-5595

Хаяг: Хан-Уул дүүрэг 21-р хороо Өлзийтийн зам 951-1 тоот

Уриа: **Бид эх орныхоо дөрвөн зүгт хөгжлийг бүтээлцэнэ**

**Бидний тухай**

“Ньюс ремикон”ХХК нь барилга угсралтын үндсэн материал болох бетон зуурмагийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг Монголын 100% хөрөнгө оруулалттай компани юм. Анх 2011 онд байгуулагдаж одоог хүртэл бетон зуурмагийн салбартаа чанарыг ханган харилцагчаа хүндлэн тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна.

Бид Монгол улсын MNS 1185:1998, MNS EN206:2017 стандартыг хангасан М150-с М600 хүртэлх бетон зуурмагийг чанарын өндөр түвшинд үйлдвэрлэдэг. Харилцагчиддаа бетон зуурмагийн 3, 7, 28 хоногийн бат бэх, бетон болон материалын чанарын гэрчилгээг өгдөг.

Бетон зуурмагийн үйлдвэр нь БНСУ-н Samsung маркын цагт 150м3 бетон үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэр бөгөөд Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 21-р хороо Архивын Ерөнхий Газараас 1км-н зайд байрлаж байна.

Мөн манай компани нь хөдөө орон нутагт бетон зуурмаг нийлүүлэх явуулын Samsung маркын явуулын бетон зуурмагийн үйлдвэртэй ба Булган, Чойр, Дорноговь зэрэг аймгуудад бетон нийлүүлж байна.

Манай компаний үндсэн зорилго бол эрүүл аюулгүй ажлын байранд стандарт дэг журамыг эрхэмлэн харилцагчийн хүсэл шаардлагт нийцсэн чанартай бетон үйлдвэрлэж эх орныхоо хөгжил бүтээн байгуулалтанд хувь нэмэрээ оруулах явдал юм.

**Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ**

**Бетон зуурмаг М150-М350:**

B10 - М150 марктай бетон нь 1см2 талбайд 150кг даах даац бүхий бетон юм. Зориулалт нь: Бэлтгэл ул, дээврийн тэгшилэгээ, боржур хашааны ул бетонд ашиглана.  
  
B-15 М200 марктай бетон нь 1см2 талбайд 200кг даах даац бүхий бетон юм. Зориулалт нь: 1 давхар байшингийн бүрэн цутгалт, гадна талбайд ашиглана.  
  
B-20 М250 марктай бетон нь 1см2 талбайд 200кг даах даац бүхий бетон юм. Зориулалт нь: 9 давхар барилгын бүх хийцүүдэд ашиглана.  
  
B25- М350 марктай бетон нь 1см2 талбайд 300кг даах даац бүхий бетон юм. Зориулалт нь: 9 давхар барилгын бүх хийцүүд, суурь суурийн бетонд ашиглана.  
  
B30- М400 марктай бетон нь 1см2 талбайд 400кг даах даац бүхий бетон юм. Зориулалт нь: Өндөр барилга, суурь бүх хийц эдлэл ашиглана.

**Бетон зуурмаг М450-М600:**

Энэ маркын бетонуудыг өндөр барилга байгууламж гүүр болон үйлдвэрийн дам нуруу багана, төмөр бетон сууринд ашигладаг.

**Ус үл нэвтрүүлэх бетон зуурмаг:**

Энэ төрлийн бетон нь ус нэвтрүүлэхгүй байх зориулалттай тусгай төрлийн бетон бөгөөд чийг усны даралтанд өртдөг барилга байгууламжинд ашиглагддаг. Тухайлбал: Суурь, хонгил усны сав, усан бассейн, далан, дээврийн давцан г.м

**Бүтээлцсэн төслүүд:**

Хурд Групп ХХК Рапид хороолол

Хурд Групп ХХК Нарны хороолол

Хурд Групп ХХК Хүннү хороолол

Хурд Групп ХХК KH хотхон

Хурд Групп ХХК Энхтайван хотхон

Хурд Групп ХХК Академи хотхон

Хурд Групп ХХК Хаан банк тауэр, Наадам центр

Могул Ибиз ХХК Хан Хиллс хороолол

MCS ХХК Будда виста

Сүмбэр Цамхаг ХХК Их Засаг Их сургууль

Эн Би Би Ди ХХК Баялаг Ундраа худалдааны төв

ТОСК Буянт ухаа1 хороолол

Вайт Финикс ХХК Есөн Эрдэнэ хороолол

Нарантуул ХХК SS Garden хотхон

Пума ХХК Tuul view хотхон

Цоба Интернэшнл ХХК Хадат Вилла 1,2 төсөл

Эйжн Ложистик ХХК Жаргалант Гарден хаус хороолол

Тайж Групп ХХК Тайж Ресорт зочид буудал

ТОСК Гранд Буба ХХК Солонго хороолол

Хурд Пропертийз ХХК Нисэх Гарден хороолол

Жигүүр Гранд ХХК Булган аймаг Баатарван амралтын өргөтгөл

Си Өү Эл Си ХХК Дорноговь нүүрс коксжуулах үйлдвэр